# ТЕХНОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТ УПРОЧНЯЮЩЕГО

# ДЕФОРМАЦИОННОГО  ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

# ДЕТАЛЕЙ УЗЛОВ ТРЕНИЯ (УДФ)

|  | НТЦ «Надежность» Самарского государственного технического университета (СамГТУ) является межотраслевым научно-техническим подразделением, разрабатывающим НИР и ОКР по проблемам конструкции, эксплуатации, технического обслуживания, модернизации, ремонта, обеспечения ресурса и надежности узлов трения технологических, энергетических и транспортных машин. |
| --- | --- |

Упрочняющее деформационное формоизменение реализуется при сочетании обката и копирования гравюры упрочняющего инструмента, что позволяет перейти от плоского (одномерного) наклепа материала приповерхностной зоны к конструктивной системе, имеющей объемную архитектуру несущих элементов - пространственную эпюру остаточных напряжений и расположения несущих граней, что в совокупности создает эффект формы,  при внедрением в поверхность клиновидных, сферических и иных инденторов, создающих заданную конфигурацию рельефа поверхности трения, рис.1.

Рис.1. Иллюстрация упрочняющей обработки

Технологические варианты обработки поверхностей деталей машин приведены на рис.2., а типовые детали  на рис.3.

Рис.2. Технологические варианты обработки  поверхностей деталей машин

Рис.3 Типовые детали, обработанные по технологии УДФ.

На разработку способа  УДФ получены патенты РФ №775502, № 187784, № 1411343, № 1838447, № 2138579, № 2198954 и др.

Основные эффекты, достигаемые при УДФ:

1. Повышение износостойкости и контактной выносливости; 2. Улучшение триботехнологических характеристик: прирабатываемости, увеличение площади фактического  контакта, снижение эксплуатационной шероховатости и др.; 3. Повышение нагрузочной способности; 4. Улучшение смазочной способности сопряжений, резервирование смазки; 5. Повышение контактной жесткости;

6. Повышение демпфирующей способности, устойчивости при динамическом нагружении.

Способ может быть совмещен с химико-термической обработкой, нанесением металлических и твердосмазочных покрытий, что показан на рис. 4 и  5.

В одной из модификаций способа УДФ химико-термическая обработка производится после образования гексагональной сетки каналов с целью создания поверхностного слоя материала диффузионно-насыщенного ионорадикалами карбонофторида типа (СFх)n при нагреве в среде инертных газов или вакууме. Температура нагрева – 100-230º С., вакуум – 10-4 ат.

Рис. 4. Химико-термическая

обработка после УДФ.

В другом случае, после упрочняющего деформационного формоизменения, на регулярный рельеф поверхности наносят твердо-смазочное покрытие, например ВАП-2.

Рис. 5. Нанесение твердосмазочного покрытия после УДФ.

Указанная  разработка создана в сотрудничестве предприятий машиностроения, вузов и РАН авторским коллективом СамГТУ, ОАО «Кузнецов»,   ОАО «Авиаагрегат»,  г. Самара и ИМАШ  РАН  г. Москвы и др.

Финансовые реквизиты университета

Научно - исследовательская часть ФГБОУ ВПО «СамГТУ»

РФ, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.244

ИНН 6315800040 КПП 631631001

УФК по Самарской области г. Самара (НИЧ ФГБОУ ВПО «СамГТУ»  л/с 20426Х73200)

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара

Р/с 40501810836012000002, БИК 043601001

ОКПО 02068396, ОКВЭД 73.10, 73.20, ОКАТО 36401000000

ОГРН 2116316073608 от 05.12.02